表-4.2　道路土工のための土及び岩の分類（標準）（土軟硬判定）

| 名 称 |  |  |  | 説 明 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |  |  |
| 土 砂 | 礫質土 | 礫混り土 |  | 礫の混入があって掘削時の能率が低下するもの | 礫の多い砂、礫の多い砂質土、礫の多い粘性土 | 礫（Ｇ） 礫質土（ＧＦ） |
|  | 砂質土及び砂 | 砂 |  | バケットなどに山盛り形状になりにくいもの | 海岸砂丘の砂 マサ土 | 砂（Ｓ） |
|  |  | 砂質土 (普通土) |  | 掘削が容易で、バケット等に山盛り形状にし易く空隙の少ないもの | 砂質土、マサ土、粒度分布の良い砂条件の良いローム | 砂（Ｓ） 砂質土（ＳＦ） シルト（Ｍ） |
|  | 粘性土 | 粘性土 |  | バケット等に付着し易く空隙の多い状態になり易いもの、トラフィカビリティが問題となり易いもの | ローム 粘性土 | シルト（Ｍ） 粘性土（Ｃ） |
|  |  | 高含水比粘性土 |  | バケット等に付着し易く特にトラフィカビリティが悪いもの | 条件の悪いローム条件の悪い粘性土火山灰質粘性土 | シルト（Ｍ） 粘性土（Ｃ） 火山灰質粘性土（Ｖ） 有機質土（Ｏ） |
| 岩 | 岩 塊 玉 石 | 岩 塊 玉 石 |  | 岩塊,玉石が混入して掘削しにくく,バケット等に空隙のでき易いもの。 岩塊,玉石は粒径7.5㎝以上とし,まるみのあるのを玉石とする。 |  | 玉石まじり土，岩塊起砕された岩 ごろごろした河床 |
|  | 軟 岩 | 軟 岩 | Ⅰ | 第３紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 指先で離しうる程度のものでクラック間の間隔は1～5㎝くらいのものおよび,第３紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 風化がそうとう進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの,離れ易いもので,き裂間隔は5～10㎝程度のもの。 |  | 弾性波速度 700～2,800ｍ／sec |
|  |  |  | Ⅱ | 凝灰質で軽く固結しているもの,風化が目に沿って相当進んでいるもの。 き裂間隔が10～30㎝程度で軽い打撃により離しうる程度,異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。 |  |  |
|  | 硬 岩 | 中 硬 岩 |  | 石灰石,多孔質安山岩のように,特にち密でなくてもそうとうの硬さを有するもの,風化の程度があまり進んでいないもの,硬い岩石で間隔30～50㎝程度のき裂を有するもの。 |  | 性波速度 2,000～4,000ｍ／sec |
|  |  | 硬 岩 | Ⅰ | 花崗岩,結晶片岩などで全く変化していないもの,き裂間隔が1ｍ内外で相当密着しているもの,硬い良好な石材を取り得るようなもの。 |  | 弾性波速度 3,000ｍ／sec 以上 |
|  |  |  | Ⅱ | けい岩,角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの,風化しておらず新鮮なる状態にあるもの,き裂なく,密着しているもの。 |  |  |

（１）土及び岩の分類は,設計図書または特記仕様書に明記するものとする。

（２）一般に、土砂の場合土質が明確な場合はＢを,岩の場合はＣの名称で表示する。

※出典；国土交通省、土木工事共通仕様書(H23.3案)

表-4.2　道路土工のための土の分類（標準）

| 名 称 |  |  | 説 明 |  | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |  |
| 土 砂 | 礫質土 | 礫混り土 | 礫の混入があって掘削時の能率が低下するもの | 礫の多い砂、礫の多い砂質土、礫の多い粘性土 | 礫（Ｇ） 礫質土（ＧＦ） |
|  | 砂質土及び砂 | 砂 | バケットなどに山盛り形状になりにくいもの | 海岸砂丘の砂 マサ土 | 砂（Ｓ） |
|  |  | 砂質土 (普通土) | 掘削が容易で、バケット等に山盛り形状にし易く空隙の少ないもの | 砂質土、マサ土、粒度分布の良い砂条件の良いローム | 砂（Ｓ） 砂質土（ＳＦ） シルト（Ｍ） |
|  | 粘性土 | 粘性土 | バケット等に付着し易く空隙の多い状態になり易いもの、トラフィカビリティが問題となり易いもの | ローム 粘性土 | シルト（Ｍ） 粘性土（Ｃ） |
|  |  | 高含水比粘性土 | バケット等に付着し易く特にトラフィカビリティが悪いもの | 条件の悪いローム条件の悪い粘性土火山灰質粘性土 | シルト（Ｍ） 粘性土（Ｃ） 火山灰質粘性土（Ｖ） 有機質土（Ｏ） |

（１）土の分類は,設計図書または特記仕様書に明記するものとする。

（２）一般に土砂の名称で表示するが、場合土質が明確な場合はＢの名称を用いるものとする。

表-4.2　道路土工のための岩の分類（標準）

| 名 称 |  |  |  | 説 明 | 摘 要 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ａ | Ｂ | Ｃ |  |  |  |
| 岩 | 岩 塊 玉 石 | 岩 塊 玉 石 |  | 岩塊,玉石が混入して掘削しにくく,バケット等に空隙のでき易いもの。 岩塊,玉石は粒径7.5㎝以上とし,まるみのあるのを玉石とする。 | 玉石まじり土，岩塊起砕された岩 ごろごろした河床 |
|  | 軟 岩 | 軟 岩 | Ⅰ | 第３紀の岩石で固結の程度が弱いもの。 風化がはなはだしくきわめてもろいもの。 指先で離しうる程度のものでクラック間の間隔は1～5㎝くらいのものおよび,第３紀の岩石で固結の程度が良好なもの。 風化がそうとう進み多少変色を伴い軽い打撃で容易に割れるもの,離れ易いもので,き裂間隔は5～10㎝程度のもの。 | 弾性波速度 700～2,800ｍ／sec |
|  |  |  | Ⅱ | 凝灰質で軽く固結しているもの,風化が目に沿って相当進んでいるもの。 き裂間隔が10～30㎝程度で軽い打撃により離しうる程度,異質の硬い互層をなすもので層面を楽に離しうるもの。 |  |
|  | 硬 岩 | 中 硬 岩 |  | 石灰石,多孔質安山岩のように,特にち密でなくてもそうとうの硬さを有するもの,風化の程度があまり進んでいないもの,硬い岩石で間隔30～50㎝程度のき裂を有するもの。 | 性波速度 2,000～4,000ｍ／sec |
|  |  | 硬 岩 | Ⅰ | 花崗岩,結晶片岩などで全く変化していないもの,き裂間隔が1ｍ内外で相当密着しているもの,硬い良好な石材を取り得るようなもの。 | 弾性波速度 3,000ｍ／sec 以上 |
|  |  |  | Ⅱ | けい岩,角岩などの石英質に富む岩質で最も硬いもの,風化しておらず新鮮なる状態にあるもの,き裂なく,密着しているもの。 |  |

（１）岩の分類は,設計図書または特記仕様書に明記するものとする。

（２）一般に、岩塊、玉石、軟岩Ⅰ、軟岩Ⅱ、中硬岩、硬岩Ⅰ、硬岩Ⅱの名称で表示する。

（３）男性波速度はあくまで参考事項であり、変更等の際は技術担当課と協議して定めるものとする。

※出典；国土交通省、土木工事共通仕様書(H23.3案)